Инструкция по укладке каменного ковра к набору

«Сделай Сам»

Компания  «БМ СПОРТ»  разработал для Вас набор «Сделай Сам» для  самостоятельной  укладки каменного ковра.

Область  применения:   дорожки, входные группы, ступеньки лестниц, беседки,  возле бассейнов, велосипедные дорожки, устройство тротуаров, коридоры, сан узлы, ванные комнаты, балконы, лоджии  и т.д..

Основание под резиновое покрытие:

- Твердое -  асфальт, бетон,  металл.

- Набивное основание: -   уплотненный щебень (с расклинцовкой).

Требования к твердому основанию:

Перед укладкой резинового покрытия поверхность основания необходимо предварительно подготовить:

- Тщательно очистить от грязи и пыли (с помощью метлы, скребков и пылесоса).

- Удалить разрушенные участки бетона или асфальта.

- Поверхность основания  должна сухой (влажность не более 3-4%).

- Если основание бетонное, то необходимо механическим способом (алмазными дисками) прошлифовать цементное молочко и тщательно пропылесосить.

- Поверхность основания должна быть ровной и иметь небольшую разуклонку, для  стока воды с поверхности основания.

Требования к набивному основанию:

- Каждый слой набивного основания должна быть утрамбована.

- Финишный слой (отсев либо щебень фракции 5х10) укладывается по направляющим (для получения ровной поверхности) и трамбуется виброкатками.

- Перед укладкой покрытия необходимо на поверхность уложить и закрепить  базальтовую дорожную сетку либо сетку стеклотканевую 5х5 для штукатурки (при набивном основании толщина покрытия должна быть не менее 30мм).

Укладка покрытия «Каменный ковер»:

Для самостоятельной укладки покрытия «Каменный ковер» с набором «Сделай Сам» Вам понадобится следующий строительный инструмент и материалы: ручная дрель или миксер со смесительной винтовой насадкой, напольные весы, пластиковая посуда для размешивания грунтовки,   полиуретановая терка, шпатель,  строительный пластиковый круглый таз  для подготовки смеси, скипидар (Уайт-спирит), метка для контроля толщины покрытия.

- При укладке покрытия, рабочая температура воздуха должна быть +10° - +25°С.

- Перед использованием клей рекомендуется хранить при комнатной температуры (минимум одни сутки).

- Перед использованием  каменный наполнитель необходимо  просушить (рассыпать на чистую,  сухую поверхность под солнцем, периодически перемешивая в течение одного часа).

- Очень рекомендуется перед началом работ надеть резиновые хозяйственные перчатки,  защитные очки и респиратор.

- При необходимости наклеить малярный скотч на примыкающие к укладываемому покрытию поверхности (что бы не испачкать).

- На чистую поверхность основания (кроме набивного) тщательно, без пропусков и оставления луж (клеевых) наносится грунтовка с помощью малярной кисти или валика . Грунтовка наноситься из расчета 200гр  клея (связующего) на 1м2 с размешиванием 10-15% уайт спирита или скипидара (для разжижения клея). Грунтовочный слой обеспечивает хорошую адгезию покрытия к  основанию.

- В строительный круглый пластиковый таз (40-60л) засыпается камень, галька  и выливается клей, перемешивается  с помощью дрели с насадкой (типа миксер) около 2-3 минут до получения однородной массы. (на дне таза может быть недомешанная  смесь), без комочков клея.

- Полученную смесь распределить по подготовленной поверхности. Смесь наносить вручную, используя шпатели и полиуретановые терки. Инструмент периодически смачивать скипидаром или уайт-спиритом для предотвращения прилипания к нему смеси;

- Уложенную смесь тщательно уплотнить полиуретановыми  тёрками, достигая необходимой толщины покрытия и разглаживать металлическими терками для штукатурки;

- Очень важно!!! время жизни смеси от 20 до 40 минут.

- После укладки покрытия на всей площади рабочий инструмент отмыть скипидаром или уайт-спиритом;

- Дайте высохнуть покрытию не менее 24 часов и!

Эксплуатируйте и наслаждайтесь!!!