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«Сделай Сам»
          
Компания  «БМ СПОРТ»  разработал для Вас набор «Сделай Сам» для  самостоятельной  укладки каменного ковра.
Область  применения:   дорожки, входные группы, ступеньки лестниц, беседки,  возле бассейнов, велосипедные дорожки, устройство тротуаров, коридоры, сан узлы, ванные комнаты, балконы, лоджии  и т.д..
Основание под резиновое покрытие: 
· Твердое -  асфальт, бетон,  металл.
·  Набивное основание: -   уплотненный щебень (с расклинцовкой).
Требования к твердому основанию:
Перед укладкой резинового покрытия поверхность основания необходимо предварительно подготовить: 
· Тщательно очистить от грязи и пыли (с помощью метлы, скребков и пылесоса).
· Удалить разрушенные участки бетона или асфальта.
· Поверхность основания  должна сухой (влажность не более 3-4%). 
· Если основание бетонное, то необходимо механическим способом (алмазными дисками) прошлифовать цементное молочко и тщательно пропылесосить.
· Поверхность основания должна быть ровной и иметь небольшую разуклонку, для  стока воды с поверхности основания.

Требования к набивному основанию:
· Каждый слой набивного основания должна быть утрамбована. 
· Финишный слой (отсев либо щебень фракции 5х10) укладывается по направляющим (для получения ровной поверхности) и трамбуется виброкатками.
· Перед укладкой покрытия необходимо на поверхность уложить и закрепить  базальтовую дорожную сетку либо сетку стеклотканевую 5х5 для штукатурки (при набивном основании толщина покрытия должна быть не менее 30мм).






Укладка покрытия «Каменный ковер»:
Для самостоятельной укладки покрытия «Каменный ковер» с набором «Сделай Сам» Вам понадобится следующий строительный инструмент и материалы: ручная дрель или миксер со смесительной винтовой насадкой, напольные весы, пластиковая посуда для размешивания грунтовки,   полиуретановая терка, шпатель,  строительный пластиковый круглый таз  для подготовки смеси, скипидар (Уайт-спирит), метка для контроля толщины покрытия.
· При укладке покрытия, рабочая температура воздуха должна быть +10° - +25°С. 
· Перед использованием клей рекомендуется хранить при комнатной температуры (минимум одни сутки). 
· Перед использованием  каменный наполнитель необходимо  просушить (рассыпать на чистую,  сухую поверхность под солнцем, периодически перемешивая в течение одного часа).  
· Очень рекомендуется перед началом работ надеть резиновые хозяйственные перчатки,  защитные очки и респиратор. 
· При необходимости наклеить малярный скотч на примыкающие к укладываемому покрытию поверхности (что бы не испачкать).
· На чистую поверхность основания (кроме набивного) тщательно, без пропусков и оставления луж (клеевых) наносится грунтовка с помощью малярной кисти или валика . Грунтовка наноситься из расчета 200гр  клея (связующего) на 1м2 с размешиванием 10-15% уайт спирита или скипидара (для разжижения клея). Грунтовочный слой обеспечивает хорошую адгезию покрытия к  основанию. 
· В строительный круглый пластиковый таз (40-60л) засыпается камень, галька  и выливается клей, перемешивается  с помощью дрели с насадкой (типа миксер) около 2-3 минут до получения однородной массы. (на дне таза может быть недомешанная  смесь), без комочков клея.
· Полученную смесь распределить по подготовленной поверхности. Смесь наносить вручную, используя шпатели и полиуретановые терки. Инструмент периодически смачивать скипидаром или уайт-спиритом для предотвращения прилипания к нему смеси;
· Уложенную смесь тщательно уплотнить полиуретановыми  тёрками, достигая необходимой толщины покрытия и разглаживать металлическими терками для штукатурки;
· Очень важно!!! время жизни смеси от 20 до 40 минут.
· После укладки покрытия на всей площади рабочий инструмент отмыть скипидаром или уайт-спиритом;
· Дайте высохнуть покрытию не менее 24 часов и!

Эксплуатируйте и наслаждайтесь!!!
image1.png
[EMCTOPT:




